Технические характеристики товаров, планируемых для использования при выполнении работ

При указании в технических характеристиках товаров, планируемых для использования при выполнении работ, на товарный знак, необходимо считать такое указание сопровожденным словами «или эквивалент»

| № п/п | Наименование товара *, товарный знак, используемого при выполнении работ | Требуемые показатели товара |
| --- | --- | --- |
| 1. | Песок | Песок природный для строительных работ Модуль крупности Мк свыше 2,5 до 3,5. Полный остаток на сите № 063, в процентах по массе от 45 до 75. Содержание зерен крупностью свыше 10 мм, в процентах по массе, не более 5. Содержание зерен крупностью свыше 5 мм, в процентах по массе, не более 15. Содержание зерен крупностью менее 0,16 мм, в процентах по массе, не более 15. Содержание пылевидных и глинистых частиц, в процентах по массе, не более 3. Содержание глины в комках, в процентах по массе, не более 0,5. |
| 2 | Сталь | Класс стали должен соответствовать следующим показателям по механическим свойствам: - временное сопротивление разрыву, Н/мм2, менее 490,- предел текучести т, Н/мм2, не менее 235, - относительное удлинение, % - более 24.Диаметр стержня должен быть, мм: более 10, менее 16.Химический состав стали, %:Углерод более 0,14 и менее 0,22,Марганец более 0,30 и менее 0,65,Кремний менее 0,30. На поверхности профиля, включая поверхность ребер и выступов, не должно быть раскатанных трещин, трещин напряжения, рванин, прокатных плен и закатов, марка Ст3пс/сп/кп. Должна изготав-ливаться горячекатанной. Требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам): должна применяться для армирования железобетонных конструкций, должна быть арматурной, с толщиной оправки менее шестнадцати. Должна быть кипящая; спокойная; полуспокойная. Должна изготавливаться в мотках; стержнях. Каждая партия сопровождается документом, содержащим наименование; товарный знак предприятия изготовителя, номер заказа, марку стали, группу; класс прочности и т.д в соответствии с требованиями действующих стандартов. Маркировку выполняют ударным способом - клеймением (ручным; машинным), электрографированием, наклеиванием ярлыков из водостойкой пленки, цветным лаком; несмываемым красящим составом, краской. Теоретическая масса 1 м профиля, кг: более 0,617, менее 1,580. |
| 3 | Щебень | Фракция свыше 20 до 40 Полные остатки на ситах, % 1,25 D до 0,5 Dнаиб до 10 0,5 (Dнаиб+ Dнаим) от 30 до 60 (80) D наим от 90 до 100 Марка по морозостойкости F 100; F 150 Марка по истираемости И2;И3 Потеря массы при испытании св. 25 до 45 Содержание дробленых зерен в процентах по массе, не менее 80 (60) Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы ,% по массе до 50 Содержание пылевидных и глинистых частиц, % по массе до 2 Содержание глины в комках, % по массе до 0,25 Марка по прочности не менее М800 Содержание зерен слабых пород, в % по массе, не более 10 Потеря массы при испытании на дробимость, %, не более 14 Число циклов замораживания - оттаивания 100;150, потеря массы не более 5 % Число циклов насыщения в растворе сернокислого натрия - высушивания не менее 10, потеря массы не более 10%. Должен подходить для использования в дорожном строительстве в пределах территории населенных пунктов и зон перспективной застройки. Суммарная удельная эффективная активность естественных радионуклидов смеси должна быть не более 740 Бк/кг |
| 4 | Плиты | Плита перекрытия должны быть железобетонная с ненапрягаемой арматурой, иметь круглые пустоты, расчётная нагрузка данной плиты перекрытия должна составлять 800 кгс/м2.Плиты должны быть изготовлены из тяжелого бетона. Класс бетона по прочности должен быть более В 20.Средняя прочность бетона должна быть менее 392,9.Марка бетона по прочности на сжатие должна быть менее М400.Марка бетона по морозостойкости должна быть не ниже F200. В качестве мелкого заполнителя используют природный песок и песок из отсевов дробления горных пород. Содержание зерен крупностью свыше 10 мм, в процентах по массе не более 5. Средняя плотность зерен от 2000 до 2800 г/см3. Модуль крупности (Мк) должен быть: 2,5-3,5. Содержание глины в комках, в процентах по массе не более 0,5. Полный остаток на сите №063 в процентах по массе свыше 45 до 75. Содержание пылевидных и глинистых частиц, в процентах по массе не более 3.Содержание зерен крупностью свыше 5 мм, в процентах по массе не более 15. Содержание зерен крупностью менее 0,16 мм, в процентах по массе не более 15. В качестве крупного заполнителя используют щебень. Щебень должен быть из изверженных; метаморфических пород. Марка щебня должна быть не более 800. Морозостойкость менее F500, более F150. Средняя плотность зерен от 2000 до 3000 кг/м3. Наибольшая крупность зерен 20;40. Фракция крупного заполнителя должна быть, мм: от 5(3) до 10; св. 10 до 20; св.20 до 40.Содержание фракции в крупном заполнителе,%: 15-25/25-40/20-35/40-65/60-75. В качестве арматуры должна применяться горячекатанная стержневая сталь периодического профиля; гладкая сталь класса А- I; А-II, марки Ст3кп/пс; Ст5сп/пс.Временное сопротивление разрыву должно быть, Н/мм2 менее 590. Массовая доля химических элементов должна быть, %:Углерода от 0,14 до 0,37.Марганца от 0,30 до 1,20.Кремния не более 0,05; от 0,05 до 0,30.Должна быть кипящая;спокойна; полуспокойная. Предел текучести должен быть Н/мм2: менее 390. |
| 5 | Асфальтобетонная смесь | Размер минеральных зерен, мм до 10 Остаточная пористость, % свыше 2,5 до 5 Предел прочности при сжатии, при t 500C, МПа не менее 1,2 Предел прочности при сжатии, при t 200С МПа не менее 2,2 Предел прочности при сжатии, при t 00C МПа не более 12,0 Водостойкость, не менее (при длительном водонасыщении) 0,85 (0,75) Сдвигоустойчивость по: - по коэффициенту внутреннего трения, не менее 0,80 - сцеплению при сдвиге при t 500С, МПа, не менее 0,36 Трещиностойкость по пределу прочности на растяжение при расколе при температуре 00С и скорости деформирования 50 мм/мин, МПа - не менее 3 - не более 6,5 Водонасыщение % от 1,5 (1,0) до 4,5 Пористость минеральной части, % не более 22 Температура готовой смеси, в зависимости от показателей битума (глубина проникновения иглы при 250С 0,1 мм), 0С 140-155 Непрерывный зерновой состав, в процентах по массе, размер зерен, в мм мельче 0,071-10: 56-82, 70-100, 100, 42-65, 15-25, 30-50, 8-16, 20-36 Состав смеси и краткие характеристики материалов Песок, марка по прочности, не менее 800 Модуль крупности Мк свыше 2,0 до 3,0 Полный остаток на сите № 063, в процентах по массе свыше 30 до 65 Содержание зерен крупностью свыше 10 мм, в процентах по массе, не более 5 Содержание зерен крупностью свыше 5 мм, в процентах по массе, не более 15 Содержание зерен крупностью менее 0,16 мм, в процентах по массе, не более 15 Содержание глинистых частиц, определяемое методом набухания, % по массе, не более 0,5 Битум Глубина проникновения иглы, 0,1 мм: при 250С 61-130 при 00С не менее 20 Температура размягчения по КиШ, 0С не ниже 43 Растяжимость, см, не менее при 250С 55 при 00С 3,5 Температура хрупкости, 0С не выше -15 Температура вспышки, 0С не ниже 230 Изменение температуры размягчения после прогрева, 0С не более 5 Индекс пенетрации от - 1,0 до + 1,0 Содержание битума, % по массе 6,0 – 9,0 Минеральный порошок марки 1;2 активированный; неактивированный из карбонатных или некарбонатных горных пород Зерновой состав, % по массе: мельче 1,25 мм не менее 95 мельче 0,315 мм не менее 80 мельче 0,071 мм не менее 60 Пористость, % не более 40 Набухание образцов из смеси порошка с битумом, % не более 3 Влажность, % по массе, не более 2,5 Отсев из дробления горных пород В отсевах дробления содержание зерен мельче 0,071 мм допускается не более 16% по массе. Допускается содержание зерен размером 5-15мм не более 20% по массе. Содержание глинистых примесей в отсевах дробления не должно превышать 0,5%. |
| 6 | Камни бортовые | Класс прочности бетона не менее В 30, марка не менее 400 Значение нормируемой отпускной прочности бетона должно составлять 90% от класса бетона по прочности на сжатие и класса бетона по прочности на растяжение при изгибе в любое время года. Содержание бетона в камне не менее 0,043мЗ Размеры: 1000*300*150 Марка бетона по морозостойкости - F200-300 Водопоглощение бетона камней должно превышать, % по массе 5 Для приготовления бетонной смеси должен применяться бездобавочный портландцемент; портландцемент с минеральными добавками до 5% или портландцемент для бетонов дорожных и аэродромных покрытий марки не ниже 400, содержащий в цементном клинкере не более 5% (оксида магния) и не более 8% (трехкальциевого алюмината), соответствующие ГОСТ 10178. В качестве заполнителей для бетона следует применять: природные обогащенные; фракционированные или дробленые обогащенные пески. щебень из естественного камня; гравия или доменного шлака Для оптимального состава бетона должны применяться пески с модулем крупности не менее 2,2. Размер зерен крупного заполнителя до 20 мм. С целью экономии цемента для бетонов следует применять и другие материалы - золы-унос, шлаки и золошлаковые смеси ТЭС Марка щебня по прочности на сжатие должна быть не ниже 1000. Марка щебня по морозостойкости должна быть не ниже F200 В качестве ускорителя твердения для бетонных смесей неармированных камней из бетона следует применять кальций хлористый по ГОСТ 450 или нитрит-нитрат-хлорид кальция в объеме до 3% от массы цемента. |
| 7 | Сталь | Класс стали должен соответствовать следующим показателям по механическим свойствам:временное сопротивление разрыву, Н/мм2, не менее 590,- предел текучести т, Н/мм2, менее 590, - относительное удлинение, % - менее 19. Диаметр стержня должен быть, мм: более 6 и менее 10. Химический состав стали, %:Углерод от 0,20 до 0,37, Марганец от 0,80 до 1,75, Кремний до 0,18; от 0,60 до 0,90. На поверхности профиля, включая поверхность ребер и выступов, не должно быть раскатанных трещин, трещин напряжения, рванин, прокатных плен и закатов, марка 32Г2Рпс; 35ГС; 25Г2С. Требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам): должна применяться для армирования железобетонных конструкций, должна быть арматурной, изготавливаться горячекатанной, с толщиной оправки менее тридцати и более восемнадцати. Должна изготавливаться в мотках; стержнях. Каждая партия сопровождается документом, содержащим товарный знак предприятия изготовителя; наименование, номер заказа, марку стали, группу; класс прочности и т.д в соответствии с требованиями действующих стандартов. Маркировку выполняют ударным способом - клеймением (ручным; машинным), электрографированием, наклеиванием ярлыков из водостойкой пленки, цветным лаком; несмываемым красящим составом, краской. Теоретическая масса 1 м профиля, кг: более 0,367. |
| 8 | Раствор готовый кладочный цементный | Должны быть прочность сцепления с основанием и малая усадка, предотвращающая возникновение трещин в отделке. Марка Пк 2 или Пк 3 норма подвижности по погружению конуса, от 4 до 12 см, водоудерживающая способность растворных смесей должна быть не менее 90%, расслаиваемость свежеприготовленных смесей не выше 10%, растворная смесь не должна содержать золы-уноса более 20% массы цемента, температура применения раствора от 10 до 15 °С, прочность растворов на сжатие от М 50 до М75, марка по морозостойкости F100;150, средняя плотность 1500 и более кг/м3, расход цемента на 1 м3 песка не менее 100 кг, воду для затворения растворных смесей и приготовления добавок применяют в соответствии с государственным стандартом. Требования к вещественному составу: портландцемент (без добавок или с активными минеральными добавками в размере 20%) или шлакопортландцемент (с добавками гранулированного шлака более 20%). Гарантированная марка - не менее 400. Возможно применение доменных гранулированных или электротермофосфорных шлаков, массовая доля которых в % по массе не должна превышать 80. Предел прочности при сжатии в 28-суточном возрасте: не менее 39,2 Мпа, предел прочности при изгибе в 28-суточном возрасте кгс/см2, не менее 55. Начало схватывания цемента: не ранее 45 мин, конец схватывания: не позднее 10 ч от начала затворения. Массовая доля ангидрида серной кислоты (SO3) , % по массе: не менее 1,0, но не более 3,5. Материал должен быть быстротвердеющий. |
| 9 | Плиты | Должны быть железобетонные, прямоугольные с ненапрягаемой арматурой.Размеры:длина 3000 мм,ширина 1750 мм.Должны быть изготовлены из тяжелого бетона средней плотностью более 2200 до 2500 кг/м3.Класс бетона по прочности на сжатие более В20.Марка бетона по морозостойкости должна быть не ниже F200. В качестве мелкого заполнителя используют природный песок и песок из отсевов дробления горных пород. Содержание зерен крупностью свыше 10 мм, в процентах по массе не более 5. Средняя плотность зерен от 2000 до 2800 г/см3. Содержание глины в комках, в процентах по массе не более 0,5.Модуль крупности (Мк) должен быть: 2,5-3,5. Содержание пылевидных и глинистых частиц, в процентах по массе не более 3.Полный остаток на сите №063 в процентах по массе свыше 45 до 75.Содержание зерен крупностью свыше 5 мм, в процентах по массе не более 15. Содержание зерен крупностью менее 0,16 мм, в процентах по массе не более 15. В качестве крупного заполнителя используют щебень. Щебень должен быть из метаморфических пород.Марка щебня должна быть не ниже 600.Морозостойкость менее F500, более F150.Средняя плотность зерен от 2000 до 3000 кг/м3.Наибольшая крупность зерен 20; 40.Фракция крупного заполнителя должна быть, мм: от 5(3) до 10; св. 10 до 20; св.20 до 40.Содержание фракции в крупном заполнителе,%: 15-25/ 25-40/20-35/40-65/60-75. В качестве арматуры должна применяться стержневая арматурная сталь класса А-I; А- III, марки Ст3кп/пс; 35 ГС.Временное сопротивление разрыву должно быть, Н/мм2 до 883. Предел текучести должен быть Н/мм2: менее 590.Массовая доля химических элементов должна быть, %:Углерода от 0,14 до 0,37.Марганца от 0,30 до 1,20. Кремния не более 0,05; от 0,05 до 0,90.Маркировочные надписи и знаки следует наносить на боковой или торцевой гранях каждой плиты. Основные надписи должны содержать марку конструкции, товарный знак/ краткое наименование предприятия-изготовителя, штамп технического контроля. |
| 10 | Двутавр | Требования к техническим характеристикам: - косина реза не должна выводить длину двутавров за предельные отклонения по длине,- радиус притупления не должен превышать 0,2t, но не более 3 мм, - поверхность притупления углов полки должна быть выпуклой без уступов. Требования к функциональным арактеристикам (потребительским свойствам): должен быть предназначен для устройства несущих конструкций. Требования к размерам: - высота, мм: от 299 до 496, - ширина полок, мм: от 140 до 200, - толщина стенки, мм: от 6,0 до 9,2 ,- площадь поперечного сечения, см2: не более 102,8, - линейная плотность, кг/м: не более 80,7. |
| 11 | Трубы | Трубы должны быть стальные, группы с нормированием химического состава. Материал изготовления должна быть сталь Ст2кп;Ст3кп;Ст4кп. Массовая доля химических элементов, %: Углерода от 0,09 до 0,27.Марганца от 0,25 до 0,70. Кремния не более 0,05.Длина трубы должна быть не менее 5 м. На поверхности труб не допускаются трещины, плены, закаты, рванины и риски. Ремонт сваркой основного металла труб не допускается.Требование к размерам: наружный диаметр должен составлять 325 мм, толщина стенки 7 мм. Маркировка должна содержать размер трубы, марку стали, товарный знак; наименование, товарный знак предприятия-изготовителя. Должны быть изготовлены мерной; немерной длины, из кипящей стали. |
| 12 | Плиты | Плиты тротуарные должны быть прямоугольные. Длина - 200 мм, ширина - 100 мм, высота - 70 мм. Грани плит должны быть взаимно перпендикулярны. Допускается изготовление плит с технологическим уклоном боковых граней, не превышающим 5 мм размера в плане на каждую сторону. Класс бетона по прочности на сжатие не менее В30 (М400). Марка бетона по морозостойкости не ниже F200. Водопоглощение бетона плит не должно превышать по массе 6%. Водоцементное отношение должно быть не более 0,40. Объем вовлеченного воздуха в бетонных смесях с применением воздухововлекающих добавок должен быть от 4 до 5% Для приготовления бетонной смеси следует применять бездобавочный портландцемент, портландцемент для бетонов дорожных и аэродромных покрытий марки не ниже 400, содержащий в цементном клинкере не более 5% MgO (оксида магния) и не более 8% (трехкальциевого алюмината) и портландцемент с минеральными добавками до 5%, отвечающие ГОСТ 10178. |
| 13 | Поликарбонат | Не допускается наличие на поверхности листов вмятин, механических повреждений, царапин, дефектов типа «косичка», «протектор», наплывов, выраженных поперечных полос. Не допускается наличие пятен и наплывов, ребристость поверхности. Для всех листов допускается не более 2,5 % дефектных участков по длине. Листы не должны содержать при рассматривании на свет посторонних включений (допускаются посторонние включения точечного характера белого или черного цвета не более 5шт. на 1м2 поверхности листа общей площадью не более 5мм2), искажений светопропускания, вызванных неоднородностями внутренних поверхностей сот листов. Листы не должны быть мутными. Боковые кромки должны быть без наплывов, посторонних включений, включений капель расплава, строго параллельны оси листа, без волн и изломов. Торцы листа должны быть отрезаны строго перпендикулярно боковым кромкам листа. Не допускается сколов и разрывов. Для листов толщиной 4мм и 6мм боковые кромки могут быть закрытыми, т.е. оформленными экструзионной головкой и калибратором, или открытыми, т.е. полученными после отрезания кромки продольным режущим устройством. Не допускается наличие на листе только одной отрезанной кромки: обе кромки должны быть либо открытыми, либо закрытыми. Вертикальные стенки должны быть перпендикулярны верхней и нижней образующей листа, не должны быть изогнутыми и иметь изломы. Допускается наличие в листе стенок с незначительным отклонением от вертикального положения или с незначительным искривлением. Искривлённые стенки не должны располагаться подряд в количестве для листов 4мм и 6мм более четырёх. Торцы листа должны быть отрезаны строго перпендикулярно боковым кромкам листа. Не допускается сколов и разрывов. Отклонение от прямолинейности или «серповид- ность»: боковые кромки всех видов листов должны быть прямыми. Для листа толщиной 4мм отклонение не должно превышать 10мм, для листа 6мм отклонение не выше 8мм. Допускается незначительное коробление поверхности: для листов толщиной 4мм – не более 20мм толщиной 6мм – не более 12мм. |
| 14 | Трубы | Трубы должны быть стальные, группы с нормированием химического состава. Материал изготовления должна быть сталь Ст2кп; Ст3кп; Ст4кп. Массовая доля химических элементов, %: Углерода от 0,09 до 0,27.Марганца от 0,25 до 0,70. Кремния не более 0,05.Длина трубы должна быть не менее 5 м. На поверхности труб не допускаются трещины, плены, закаты, рванины и риски. Ремонт сваркой основного металла труб не допускается.Требование к размерам: наружный диаметр должен составлять 377 мм, толщина стенки 9 мм.Маркировка должна содержать размер трубы, марку стали, наименование, товарный знак предприятия-изготовителя; товарный знак. Должны быть изготовлены мерной; немерной длины, из кипящей стали. |
| 15 | Краска молотковая | Должна представлять собой суспензию пигментов или пигментов с наполнителем в смеси растворов алкидных и меламиноформальдегидных смол или в алкидностирольном лаке с добавлением силиконового жира. Должна предназначаться для окрашивания приборов и других металлических изделий, эксплуатируемых в атмосферных условиях различных климатических районов. После высыхания должна образовывать рисунчатую (молотковую) пленку и находиться в пределах допускаемых отклонений, установленных контрольными образцами цвета Условная вязкость по вискозиметру типа ВЗ-246 (или ВЗ-4) при температуре (20,0 ± 0,5) °С, с: 40-100. Массовая доля нелетучих веществ, %: 43-56. Время высыхания до степени 3, ч, не более: при температуре (20 ± 2) °С, 8. при температуре (120 ± 2) °С, 1. Эластичность пленки при изгибе, мм, не более: 3. Прочность пленки при ударе, на приборе типа У-1, см, не менее: 30. Адгезия пленки, баллы, не более: 2. Стойкость пленки к статическому воздействию воды при температуре (20 ± 2) °С, ч, не менее: 24. |
| 16 | Камень | Размер фракции камня 80-250. Марка по механической прочности не ниже 1000. Марка по морозостойкости не ниже 200. Водопоглощение не более 1% Содержание органических примесей не допускается. Частные остатки на ситах в %: при фракции камня 80 не более 7,9. при фракции камня 259 не более 9,3. Эффективная удельная активность природных радионуклидов в щебне составляет не более 112,7 Бк/кг. |
| 17 | Сетка проволочная крученая | Сетка должна быть изготовлена из низкоуглеродистой термически обработанной проволоки из стали, покрыта цинком. В сетке не должно быть разорванных и несвитых проволок. Допускается сращивать концы проволок надставкой, скруткой или сваркой. Сетка шестиугольными ячейками №50 |
| 18 | Трубы | Трубы должны быть стальные, группы с нормированием химического состава. Материал изготовления должна быть сталь Ст2кп; Ст3кп; Ст4кп. Массовая доля химических элементов, %: Углерода от 0,09 до 0,27.Марганца от 0,25 до 0,70. Кремния не более 0,05.Длина трубы должна быть не менее: 4 м. На поверхности труб не допускаются трещины, плены, закаты, рванины и риски. Ремонт сваркой основного металла труб не допускается.Требование к размерам: наружный диаметр должен составлять 108 мм, толщина стенки 7 мм.Маркировка должна содержать размер трубы, марку стали, товарный знак; наименование, товарный знак предприятия-изготовителя. Должны быть изготовлены мерной; немерной длины, из кипящей стали. |
| 19 | Проволока для соединения граней ГСИ между собой и ГСИ друг с другом | Проволока диаметром 2,0-2,4 мм Должна быть покрыта сплавом цинка с алюминием и мишметаллом или цинком. Временное сопротивление проволоки разрыву 35-55 кг/мм2 Масса покрытия проволоки, не менее, г/м2 : 215 |
| 20 | Бетон тяжелый | Бетон должен удовлетворять требованиям государственных стандартов. Требования к техническим характеристикам: Класс бетона не ниже В 15 (М200). Плотность от 1800 до 2500 кг/м3 Средняя прочность бетона: от 196,5 до 294,7 кгс/см2. Наибольшая крупность заполнителя 20 или 40 мм. Содержание фракции от 3 до 10 мм в крупном заполнителе в диапазоне конкретных значений верхний предел которого, в %, менее 40 и нижний предел более 25. Содержание фракции св. 10 до 20 мм в крупном заполнителе в диапазоне конкретных значений верхний предел которого,%, менее 75 и нижний предел более 60 |
| 21 | Трубы | Трубы должны быть стальные, группы с нормированием химического состава. Материал изготовления должна быть сталь Ст2кп; Ст3кп; Ст4кп. Массовая доля химических элементов, %: Углерода от 0,09 до 0,27.Марганца от 0,25 до 0,70. Кремния не более 0,05.Длина трубы должна быть не менее: 5 м. На поверхности труб не допускаются трещины, плены, закаты, рванины и риски. Ремонт сваркой основного металла труб не допускается.Требование к размерам: наружный диаметр должен составлять 219 мм, толщина стенки 7 мм.Маркировка должна содержать размер трубы, марку стали, товарный знак; наименование, товарный знак предприятия-изготовителя. Должны быть изготовлены мерной; немерной длины, из кипящей стали. |
| 22 | Толь гидроизоляционный | Представляет собой кровельный картон, пропитанный каменноугольными или сланцевыми дегтевыми продуктами с оставлением поверхностных пленок пропиточной массы на обеих сторонах полотна с последующей их посыпкой кварцевым песком. Марки ТГ- 350. Материал должен обладать большой степенью гнилостойкости. |
| 23 | Габионы | Должны обладать высокими прочностными характеристиками. Должны выдерживать значительные нагрузки (эрозионные, волновые, ледовые, паводковые, давление грунтовых масс и т.п.). Не должны быть подвержены коррозии – стальная проволока диаметром, покрытая цинком; цинк-полимерным покрытием должна быть длительно устойчива к агрессивной среде. Не должны быть подвержены разрушению и трещинам. ГК 2 (1,5*1*1) м, ГК 3 (2*1*0,5) м, ГК 4 (2*1*1) м, ГМ 3 (3*1,75*0,33) м, ГЦ 1 (2 * d 0,65) м. |
| 24 | Трубы | Трубы должны быть стальные, группы с нормированием механических свойств и химического состава. Материал изготовления должна быть сталь Ст2пс; Ст3пс; Ст4пс. Массовая доля химических элементов, %: Углерода от 0,09 до 0,27.Марганца от 0,25 до 0,70. Кремния от 0,05 до 0,15.Временное сопротивление разрыву, Н/мм2: менее 490.Предел текучести, Н/мм2: менее 344.Относительное удлинение, %: более 12.Должны быть изготовлены мерной; немерной длины, из полуспокойной стали. На поверхности труб не допускаются трещины, плены, закаты, рванины и риски. Ремонт сваркой основного металла труб не допускается.Требование к размерам: наружный диаметр должен составлять 325 мм, толщина стенки 7 мм.Маркировка должна содержать размер трубы, марку стали, товарный знак; наименование, товарный знак предприятия-изготовителя.Металл должен быть термически обработан; не иметь термической обработки. |
| 25 | Корпус дождеприемника | Люк чугунный с решеткой, Используется для установки на колодцах сетей ливневой канализации. Вес (кг):63, длина (мм): 990, ширина (мм): 500, высота (мм): 120. |
| 26 | Трубы | Трубы должны быть стальные, группы с нормированием механических свойств и химического состава. Материал изготовления должна быть сталь Ст2пс; Ст3пс; Ст4пс. Массовая доля химических элементов, %: Углерода от 0,09 до 0,27.Марганца от 0,25 до 0,70. Кремния от 0,05 до 0,15.Временное сопротивление разрыву, Н/мм2: менее 490.Предел текучести, Н/мм2: менее 344.Относительное удлинение, %: более 12. Должны быть изготовлены мерной; немерной длины, из полуспокойной стали. На поверхности труб не допускаются трещины, плены, закаты, рванины и риски. Ремонт сваркой основного металла труб не допускается. Требование к размерам: наружный диаметр должен составлять 377 мм, толщина стенки 9 мм. Маркировка должна содержать размер трубы, марку стали, наименование, товарный знак предприятия-изготовителя; товарный знак. Металл должен быть термически обработан; не иметь термической обработки. |
| 27 | Габионные конструкции | Матрацы Рено представляют плоскостные конструкции заводского изготовления малой высоты и большой площади поверхности из оцинкованной сетки, из проволоки диаметром 2,7 мм двойного кручения с шестиугольными ячейками, разделенными на секции с помощью диафрагм. Предельное отклонение диаметра проволоки +/-0,06 мм Временное сопротивление проволоки на разрыв 35-50 кг/мм2 Масса цинкового покрытия проволоки 245 г/м2 |
| 28 | Геотекстиль | Полотно нетканое иглопробивное с плотностью 200 г/м2 толщина при давлении 2кПа – 0,9 -1,9 мм разрывная нагрузка, не менее: - в продольном направлении – 12,0 кН/м - в поперечном направлении – 10,0 кН/м относительное удлинение при нагрузке 25% в %: - в поперечном направлении – 25-35% - в поперечном направлении – 20-30% Показатель химической стойкости, не менее 90% Прочность при продавливании шариком, не менее -500Н |
| 29 | Трубы | Трубы должны быть стальные, группы с нормированием механических свойств и химического состава. Материал изготовления должна быть сталь Ст2пс; Ст3пс; Ст4пс. Массовая доля химических элементов, %: Углерода от 0,09 до 0,27.Марганца от 0,25 до 0,70. Кремния от 0,05 до 0,15.Временное сопротивление разрыву, Н/мм2: менее 490.Предел текучести, Н/мм2: менее 344.Должны быть изготовлены мерной; немерной длины, из полуспокойной стали. На поверхности труб не допускаются трещины, плены, закаты, рванины и риски. Ремонт сваркой основного металла труб не допускается. Требование к размерам: наружный диаметр должен составлять 108 мм, толщина стенки 7 мм. Маркировка должна содержать размер трубы, марку стали, товарный знак; наименование, товарный знак предприятия-изготовителя. Металл должен быть термически обработан; не иметь термической обработки. |
| 30 | Просечно-вытяжной прокат | Горячекатаный в листах толщиной 5мм |
| 31 | Мешки | Из полиэтилена высокого давления толщиной 100 мкм, дно мешка укреплено крепким швом. Размеры – 756*110 мм. |
| 32 | Битум | Глубина проникновения иглы, 0,1 мм: при 25 0С 91-130 при 0 0С не менее 28 Температура размягчения по Ки Ш, не ниже 43 Растяжимость, см, не менее: при 25 0С 65 при 0 0С 4,0 Температура хрупкости, 0С не выше -17 Температура вспышки, 0С не ниже 230 Изменение температуры размягчения после прогрева, 0С не более 5 Индекс пенетрации от -1,0 до +1,0 |
| 32 | Битум | Глубина проникновения иглы, 0,1 мм: при 25 0С 61-90 при 0 0С не менее 20 Температура размягчения по КиШ, не ниже 47 Растяжимость, см, не менее при 25 0 0С 55 при 0С 3,5 Температура хрупкости 0С, не выше -15 Температура вспышки, 0С, не ниже 230 Изменение температуры размягчения после прогрева 0С, не более 5 Индекс пенетрации от -1,0 до +1,0 |
| 33 | Лента крепления Е207 | Изготовлена из коррозионностойкой стали, имеет обработанную кромку обладает повышенной гибкостью. Ширина - 20 мм, толщина - 0,7 мм. |
| 34 | Бугель NB20 | Предназначена для фиксирования ленты крепления Е 207 Ширина: 20 мм. |
| 35 | Зажим ответвительный Р 645 | Применяется для соединения СИП магистрали сечением 6-150 мм2 с изолированными жилами ответвлений сечением 4-35 мм2 (медь или алюминий). |
| 36 | Трубы | Трубы должны быть стальные, группы с нормированием механических свойств и химического состава. Материал изготовления должна быть сталь Ст2пс; Ст3пс; Ст4пс. Массовая доля химических элементов, %: Углерода от 0,09 до 0,27.Марганца от 0,25 до 0,70. Кремния от 0,05 до 0,15.Временное сопротивление разрыву, Н/мм2: менее 490.Предел текучести, Н/мм2: менее 344.Относительное удлинение, %: более 11.Должны быть изготовлены мерной; немерной длины, из полуспокойной стали. На поверхности труб не допускаются трещины, плены, закаты, рванины и риски. Ремонт сваркой основного металла труб не допускается.Требование к размерам: наружный диаметр должен составлять 219 мм, толщина стенки 7 мм.Маркировка должна содержать размер трубы, марку стали, товарный знак; наименование, товарный знак предприятия-изготовителя.Металл должен быть термически обработан; не иметь термической обработки. |
| 37 | Стяжной хомут Е 778 | Стяжной хомут Е 778 Тип Диаметр, мм Ширина, мм Длина, мм Разрушающая нагрузка, даН Масса, г 2 10-45 8 175 30 15 |
| 38 | СИП 2 х 16 мм2 | С изоляцией из сшитого светостабилизированного полиэтилена. Провод предназначен для магистральных воздушных линий электропередачи (ВЛ) и линейных ответвлений от ВЛ. |
| 39 | Светильник | Коэффициент мощности не менее 0,85.Номинальная мощность лампы, Вт: 100.Патрон Е40. Степень защиты более IP43. |
| 40 | Счетчик | Номинальное напряжение: 3*230, 400В Номинальный ток 5А максимальный ток 7,5 А Класс точности активной энергии 0,5 Класс точности реактивной энергии 1,0 |
| 41 | Лампа ДНаТ-100 | Номинальная мощность: 100 Вт. Напряжение на лампе: 220 В. Световой поток: не менее 9000 лм. Световая отдача: не менее 90 лм./Вт. Тип цоколя: Е40 Диаметр D: не менее 48 мм. Длина L: не менее 205 мм. |
| 42 | Кабель ВВГ 3 х 6 мм2 | Силовой предназначен для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках на номинальное переменное напряжение до 1,0 кВ. Не должен распространять горение, с низким дымо- и газовыделением. Токопроводящая жила однопроволочная или многопровочная, круглой или секторной формы, 1 класса или 2 класса. Кабели должны иметь все жилы одинакового сечения или одну жилу меньшего сечения (жилу заземления или нулевую) |
| 43 | Кабель ВВГ 3 х 2,5 мм2 | Силовой предназначен для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках на номинальное переменное напряжение до 1,0 кВ. Не должен распространять горение, с низким дымо- и газовыделением. Токопроводящая жила однопроволочная или многопровочная, круглой или секторной формы, 1 класса или 2 класса. Кабели должны иметь все жилы одинакового сечения или одну жилу меньшего сечения (жилу заземления или нулевую) |
| 44 | Шкаф учета электроэнергии ЩМП-2 | Номинальный ток: до 630А Толщина металла: 1,0 – 1,5 мм Угол открытия двери – 1050 Степень защиты: не менее IP31 Количество вводов: не менее 3 отверстий. |
| 45 | Разрядник ОПС-1-В2 | Номинальное рабочее напряжение, В 400 Максимальное рабочее напряжение, В 440 Уровень напряжения защиты, не более, кВ 2,0 Классификационное напряжение, В 700 Время реакции, не более, нс 25 |
| 46 | Винты | Частичные подрезы, утолщения или надрывы витков не должны допускаться. Тип стали шурупа: должны быть изготовлены из углеродистой; легированной стали, марка 10/20/20Х. Класса точности должен быть B.Номинальный диаметр резьбы должен быть, мм: более 4. Резьба должна быть чистой, без задиров и заусенцев.Внутренний диаметр резьбы должен быть, мм: до 5,6. Шаг резьбы должен быть, мм: до 3,5. Должны быть группы 10/01/04.Ширина площадки должна быть, мм: не более 0,20.Массовая доля элементов,%:Углерода от 0,7 до 0,24.Марганца от 0,35 до 0,80. Кремния от 0,17 до 0,37. |

* Все показатели по товарам должны быть конкретными и входить в установленные диапазоны, но не противоречить требованиям действующих государственных стандартов, которые приняты в целях повышения уровня безопасности жизни и здоровья граждан, имущества физических и юридических 
лиц, государственного и муниципального имущества, объектов, с учетом риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, повышения уровня экологической безопасности, безопасности жизни и здоровья животных и растений, обеспечения конкурентоспособности и качества продукции (работ, услуг), единства измерений, рационального использования 
ресурсов, взаимозаменяемости технических средств (машин и оборудования, их составных частей, комплектующих изделий и материалов), технической и информационной совместимости, сопоставимости результатов исследований (испытаний) и измерений, технических и экономико-статистических 
данных, проведения анализа характеристик продукции (работ, услуг), исполнения государственных заказов, добровольного подтверждения соответствия продукции (работ, услуг), содействие соблюдению требований технических регламентов, создание систем классификации и кодирования технико-экономической и социальной информации, систем каталогизации продукции (работ, услуг), систем обеспечения 
качества продукции (работ, услуг), систем поиска и передачи данных, содействие проведению работ по унификации, в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2002 N 184-ФЗ «О техническом регулировании».