Технические характеристики товаров, используемых при выполнении работ

| Наименование материала | Технические характеристики |
| --- | --- |
| Стальной гнутый профиль | С (стеновой) – для облицовки стен, листы из оцинкованной стали со специальным защитным покрытием толщиной 0,4-0,8 мм и высотой гофры не менее 20 мм. Стандартная ширина листа составляет 1150 мм, шаг волны гофры - 137,5 мм. Цвет по согласованию с заказчиком Н (несущий) –для покрытия кровли, высота гофры не менее 35мм, толщиной не менее 0,4мм. Цвет по согласованию с заказчиком |
| Стальная конструкция | Труба металлическая профилированная 60х40 мм, 20х20 мм, 60х60 мм ,25х50мм, 80х80 мм, 80х40мм, 80х20 мм с толщиной стенки не менее двух мм. Обработка металлических элементов должна быть: горячая гальванизация; электроцинкование. Сварные швы должны быть гладкие, покрытие порошковыми красками в два слоя. |
| Доска половая строганная | Для устройства скамеек толщиной не менее 32 мм. Сухая, из древесины лиственных пород, должна иметь идеально гладкую поверхность, обработанная антисептиком. |
| Эмаль ПФ-115 | Для окрашивания поверхностей из металла, дерева, находящихся под атмосферным воздействием. Лакокрасочные покрытия должны применяться пригодные для использования на детской площадке, двухкомпонентные, устойчивые к внешнему воздействию, сложным погодным условиям, истиранию, действию ультрафиолета. Цвет по согласованию с Заказчиком. |